|  | Karta techniczna produktu |
| --- | --- |
|  | Data aktualizacji: 08.05.2019 |
| Nazwa: | MAX PLASTYFIKATOR DO BETONU |
| Właściwości: | MAX PLASTYFIKATOR DO BETONU - to uniwersalny plastyfikator przeznaczony do produkcji betonów o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych. Polepsza właściwości świeżej mieszanki oraz dojrzałego betonu. Może być stosowany do wylewek, również pod ogrzewanie podłogowe. |
| Zastosowanie: | zmniejsza ilość wody zarobowej, podnosi wytrzymałość betonu, lekko opóźnia czas wiązania, ułatwia lepsze układanie betonu i wyjmowanie elementu z formy, ułatwia pompowanie betonu, polepsza wygląd zewnętrzny powierzchni. |
| Sposób stosowania: | Środek należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 - 0,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,5%. Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,5 litra preparatu. |
| Opakowania: | 1 kg – butelki z tworzywa sztucznego 5 kg – kanistry z tworzywa sztucznego |
| Składowanie i transport | Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. |
| Atesty, aprobaty: | Deklaracja właściwości użytkowych Karta Charakterystyki |
| Dane techniczne: | Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Maksymalna zawartość chlorków 1% Maksymalna zawartość alkaliów 2,2% Zmniejszenie ilości wody zarobowej w mieszance badanej ≥ 5% w porównaniu z mieszanką kontrolną Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach i po 28 dniach: beton badany ≥ 110% betonu kontrolnego Zawartość powietrza w mieszance betonowej mieszanka badana ≤ 2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej, jeśli producent nie ustalił inaczej Oddziaływanie korozyjne zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1. |
| PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25, tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl |