|  | Karta techniczna produktu |
| --- | --- |
|  | Data aktualizacji: 08.05.2019 |
| Nazwa: | MAX PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW |
| Właściwości: | MAX PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW to uniwersalna domieszka uplastyczniająco-napowietrzająca do wszystkich typów zapraw cementowych. |
| Zastosowanie: | zmniejsza ilość wody zarobowej, uplastycznia zaprawy, eliminując konieczność stosowania wapna, napowietrza zaprawę, poprawiając jej wodoszczelność i mrozoodporność, wydłuża okres pracy z zaprawą, redukuje zjawisko wykwitów węglanowych, umożliwia pracę w temperaturze do -2 oC. |
| Sposób stosowania: | Środek należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 0,3% do 0,6% w stosunku do masy dodawanego cementu, tj. 300-600 ml na 100 kg cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%. |
| Opakowania: | 1 kg – butelki z tworzywa sztucznego 5 kg – kanistry z tworzywa sztucznego |
| Składowanie i transport | Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5°C do 25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. |
| Atesty, aprobaty: | Deklaracja właściwości użytkowych Karta Charakterystyki |
| Dane techniczne: | Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Maksymalna zawartość chlorków 0,5% Maksymalna zawartość alkaliów 0,8% Wprowadzone powietrze Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie. Całkowita zawartość powietrza A1 = (17 ± 3) % objętości Zawartość powietrza po 1h przetrzymywania ≥ A1 – 3% Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszaniu ≤ A1 + 5% i ≥ A1 – 5% Oddziaływanie korozyjne zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach Zaprawa badana ≥ 70% zaprawy kontrolnej |
| PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25, tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl |