|  |  | Karta techniczna produktu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data aktualizacji: 28.10.2019 |
| Nazwa: |  | DYSPERMAX Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn do stosowania na zimno |
| Właściwości: |  | Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERMAX jest modyfikowaną emulsją składającą się z asfaltu ponaftowego, bentonitu, lateksu kauczuku syntetycznego, emulgatora i biocydu, w której woda stanowi fazę ciągłą. Nie zawiera toksycznych, lotnych i łatwopalnych rozpuszczalników organicznych. Posiada dobrą przyczepność do podłoży budowlanych na bazie cementu. Powłoki wykazują własności tiksotropowe, dużą odporność termiczną oraz podwyższoną odporność na starzenie. Rozcieńczony DYSPERMAX 1:1 z wodą można stosować do gruntowania podłoża przed użyciem kleju do płyt styropianowych STYROMAX. |
| Zastosowanie: |  | - renowacja i konserwacja pokryć dachowych wyłącznie z pap asfaltowych, - wykonywanie pokryć dachowych bezspoinowych na podkładzie z jednej warstwy papy, - gruntowanie podłoża - izolacje przeciwwilgociowe fundamentów - Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej (z wyłączeniem posadzek na gruncie) |
| Sposób stosowania: |  | Przed użyciem dokładnie wymieszać. Masę należy nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki na trwałe, równe, oczyszczone, odtłuszczone i suche, zagruntowane wcześniej roztworem DYSPERMAXu z wodą w stosunku 1:1. Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Masę nanosi się warstwą o grubości ok.1 mm. Każdą kolejną warstwę nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Ilość warstw dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu. Powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw. Czas tworzenia powłoki zależy od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 24 godzin. W przypadku użycia DYSPERMAXu do konserwacji pokryć dachowych, na wierzchnią, świeżą warstwę należy nanieść posypkę papową. Własności użytkowe powłoka uzyskuje po ok. 14 dniach od naniesienia ostatniej warstwy. |
| Wydajność: |  | ok. 1 kg/m2 - przy jednokrotnym pokrywaniu. Właściwe zabezpieczenie podłoża przed wilgocią uzyskuje się przy zużyciu wynoszącym min. 2 kg/m2 |
| Opakowania: |  | Wiaderka z tworzywa sztucznego :10 kg, 20 kg |
| Składowanie i transport |  | Przechowywać i przewozić w temp. powyżej +5OC, w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, z dala od grzejników. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem i dostępem dzieci. Chronić przed mrozem! Liczba warstw ładowania – 4 (opakowania 10kg), 3 (opakowania 20kg). Liczba warstw składowania – 4 (opakowania 10kg), 3 (opakowania 20kg). Gwarancja 9 miesięcy. |
| Deklaracja zgodności: |  | Wyrób spełnia wymagania normy PN-B-24000:1997 Dn . Posiada Atest Higieniczny PZH . |
| Dane techniczne: | Lp.; Właściwości; Wymagania. 1; Zawartość wody w masie [% (m/m)],nie więcej niż; 60. 2; Zdolność rozcieńczania masy wodą [% (V/V)], nie mniej niż; 200. 3; Spływność powłoki w pozycji pionowej, -w czasie 5 h -w temp. 100 oC; Nie spływa. 4; Giętkość powłoki w temperaturze - 10oC, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm; Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć. 5; Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h; Niedopuszczalna. 6; Czas tworzenia powłoki [h], nie później niż po; 6. |
| Wyprodukowano przez IZOLBET Sp.Jawna, ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin dla P.H.U. PIONEX Piotr Gabryś, ul. Wyzwolenia 89, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-008-06-25, tel: 33/ 811 87 50, fax: 33/ 821 97 14, biuro@pionex.com.pl, www.pionex.com.pl Oddział w Katowicach: ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, tel: 32/ 352 07 12(3), fax: 32/ 352 32 86, katowice@pionex.com.pl Oddział Rzeszów: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski, tel/fax:17/ 863 63 83, rzeszow@pionex.com.pl |  |  |